___________________________________________________________________________

УДК 620.1.08.620.22
Использование компьютерных технологий для моделирования деформационных свойств легкодеформируемых материалов
1Шеромова И.А., 2Завзятый В.И., 3Железняков А.С.
1ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» Минобрнауки РФ, г. Владивосток, Россия (690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41), e-mail: Irina.Sheromova@mail.ru
2ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Минобрнауки РФ, г. Владивосток, Россия (690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8), e-mail: zavzyaty@yandex.ru
3Новосибирский технологический институт ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии Минобрнауки РФ» (филиал), г. Новосибирск, Россия (630000, Новосибирск, Красный пр., 35), gas@ntimgudt.ru
________________________________________________________________________________
Предметом статьи является оценка возможностей применения стандартных программных пакетов для компьютерного моделирования деформационно-релаксационных состояний легко деформируемых материалов. Цель исследований - системный анализ методов компьютерного моделирования деформационно-релаксационных процессов. В работе представлены результаты анализа научных исследований в области компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния легкодеформируемых материалов. Выполнена оценка возможности прогнозирования деформационно-релаксационного поведения материалов при контакте с рабочими органами технологического оборудования на основе компьютерного моделирования с использованием программной среды ALGOR, САПР Solid Works и программного пакета ANSYS. При этом показано, что использование среды ANSYS и метода конечных элементов, в отличие от  модуля Cosmos Works, прилагаемого к САПР Solid Works, может в полной мере обеспечить условия компьютерного моделирования деформационных характеристик легкодеформируемых волокнистых систем, независимо от величины условного коэффициента Пуассона. 
 _________________________________________________________________________________________

Ключевые слова: компьютерное моделирование, легкодеформируемые материалы, напряженно-деформированное состояние, метод конечных элементов. 
USING OF COMPUTER TECHNOLOGY FOR modeling of THE easily deformable materials deformation properties 

1Sheromova I.A., 2 Zavzyatyiy V.I., 3Zheleznjakov A.S.
1Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia (690014, Vladivostok, street Gogolya, 41), e-mail: Irina.Sheromova@mail.ru
2Far East Federal University, Vladivostok, Russia (690950, Vladivostok, street Suhanova, 8), e-mail: zavzyaty@yandex.ru
3Novosibirsk Technological Institute of Moscow State University of Design and Technology, Novosibirsk, Russia (630000, Novosibirsk, Krasnyj av.), 35, e-mail: gas@ntimgudt.ru
_____________________________________________________________________________
Reference: The subject of the article is to evaluate the possibilities of the use of standard software packages for computer modeling of the easily deformable materials strain-relaxed state. The purpose of research - system analysis of computer simulation methods of strain-relaxation processes. In the work the results of the research analysis in the field of computer modeling of easily deformable materials stress-strain state are described. It is shown that to assess the possibility of predicting the strain-relaxation behavior of materials in contact with the process equipment working bodies can be used computer modeling techniques based on software packages ALGOR, Solid Works and  ANSYS. In addition, it is shown that the use of ANSYS environment and the finite element method, in contrast to the module Cosmos Works, attached to the CAD Solid Works, can fully ensure the conditions of computer modeling of deformation characteristics of fibrous easily deformable  systems, regardless of the value of the conditional Poisson's ratio
Key words: computer simulation, an easily deformable material, the stress-strain state, finite element method
Введение
Прогнозирование напряженно-деформированного состояния (НДС) легкодеформируемых материалов (ЛДМ), к каковым могут быть отнесены большинство современных текстильных материалов, представляет собой достаточно сложную научную и практическую задачу, что, естественно, требует анализа существующих и поиска новых подходов, методик, применяемых при обработке материалов в рамках рассмотрения механики деформируемого твёрдого тела. Одним из возможных путей решения данной проблемы является моделирование деформационно-релаксационных процессов, протекающих в материалах при различных видах нагружения. Особое место здесь занимают методы компьютерного моделирования НДС, в том числе и при взаимодействии материалов с рабочими органами технологического оборудования. Все это требует глубокого анализа предлагаемых различными авторами решений данной проблемы.
Цель исследований

Целью выполненных исследований является системный анализ методов компьютерного моделирования деформационно-релаксационных процессов и установление возможности использования стандартных программных пакетов для решения данных задач.
Материал и методы исследований
Объектом проведенных исследований являются методы моделирования НДС материалов, а их предметом – оценка возможностей применения стандартных программных пакетов для компьютерного моделирования деформационно-релаксационных состояний ЛДМ.
При проведении исследований использовались общепринятые методы системного анализа научной информации.  
Результаты исследования и их обсуждение
Проведенный анализ различного рода информационных источников [1 – 16 и др.] позволил установить, что проблемами моделирования деформационных характеристик материалов разного волокнистого состава, плотности и при различных режимах нагружения, в том числе при взаимодействии материалов с рабочими органами технологического оборудования, занимались различные авторы, как у нас в стране, так и за рубежом. 
Из работ зарубежных авторов по данному научному направлению наибольший интерес представляют исследования, проводимые группой ученых в Католическом университете  г. Лёвена [15, 16]. Результатом их исследований явилось создание компьютерной среды моделирования WiseTex, которая включает модели внутреннего строения материала в свободном и деформированном состоянии, её сопротивления сжатию, растяжению и сдвигу. Аналогичный препроцессор DYNAFAB™ используется для создания конечно-элементных моделей ткани полотняного переплетения и однонаправленных структур.

К составляющим описания внутреннего строения текстильного материала относятся: структура нитей, обобщенное кодирование переплетения с учётом принципа минимума энергии для расчета пространственного положения нитей и описание геометрии волокон внутри нити. Иерархия построения структуры открывает путь к обобщенному модульному подходу моделирования текстильных материалов, используя принцип гомогенизации, обобщающий свойства на нижнем и верхнем уровнях структуры. 
Согласно постановке задачи в данной работе моделирование структуры волокнистой системы представлено на примере ткани полотняного переплетения. При моделировании НДС виртуальной ткани с известными свойствами нитей и заданным переплетением построена диаграмма с координатными осями относительной деформации и напряжения при растяжении (рис. 1). Численные значения таблицы могут быть использованы для определения модулей упругости и пластичности при билинейной аппроксимации полученных в связи с этим данных. 

[image: image1.png]



Рисунок 1 - Панель настройки свойств исследуемого текстильного материала

Однако подобная система определения параметров упругости и пластичности для волокнистых систем носит условный характер и их использование на следующем уровне гомогенизации может привести к необоснованным погрешностям. В программную среду ALGOR моделирования НДС различных по свойствам материалов данные диаграммы могут быть перенесены параметрически или путем копирования табличных данных. 

Настройка системы включает в себя моделирование свойств материала и построение расчетной схемы, отражающей реальную картину взаимодействия материала с внешними средами. Согласно процедуре моделирования взаимодействий объектов в среде ALGOR после проверки степеней свободы и состояния равновесия по рассматриваемым нагрузкам запускается опция генерации сетки конечных элементов (рис.2) и расчета матрицы жесткости сгенерированной системы FEA [15, 16].
[image: image2.png]



Рисунок 2 - Диаграмма перемещений локальных зон ткани в среде ALGOR
Полученная расчётная трёхмерная диаграмма локальных деформаций волокнистой системы отражает характерные процессы, протекающие в ткани в результате действующего нагружения. Информационные технологии прогнозирования деформационных параметров волокнистых систем позволяют оценить ожидаемые погрешности измерения количественных параметров и откорректировать полученные значения путем введения расчётных поправочных коэффициентов. Причем прогнозирование может осуществляться на стадии построения структуры текстильных материалов с известными свойствами нитей переплетения.

Значительный интерес для практического использования  имеют работы ряда российских авторов, в том числе и авторов данной статьи, посвященные разработке методики использования современных стандартных программных продуктов COSMOS/ M; ANSYS; ALGOR и др., применяемых для решения задач исследования НДС ЛДМ на базе использования метода конечных элементов (МКЭ).

В настоящее время МКЭ широко используется при проектировании и анализе технических систем и позволяет на интерактивном уровне обеспечить имитационное моделирование волокнистых систем на основании подробного описания их геометрии, свойств материалов, эксплуатационных характеристик и иных исходных данных, указываемых пользователем при проектировании инновационных технологий. Из этого следует, что если иметь возможность измерения усилий, которые испытывают материалы при взаимодействии с рабочими органами технических средств, и модельные методы определения деформаций, представляется возможным решать одну из важнейших задач входного контроля материалов, в частности, задачу измерения линейных параметров длинномерных материалов с требуемой точностью. Это позволяет посредством более простых в техническом отношении измерительных систем решать сложную технологическую задачу. Ограничением для исследований в этом направлении является сложность моделирования реального строения волокон и построения связей с вероятностными физико-механическими и геометрическими свойствами систем.

Необходимая для моделирования деформационных характеристик волокнистых материалов расчётная схема нагружения движущегося полотна по технологическому тракту и результаты требуемых аналитических исследований даны в работах [1, 2, 5 и 12].
В работе [14] расчёт НДС материала проводился по схеме трёхмерного твёрдотельного проектирования с использованием модуля FEA Calculation 3D. Результаты моделирования были представлены в виде диаграммы перемещений (деформаций) материала, которая отражает степень неравномерности их распределения. При этом результаты моделирования НДС материалов могут быть представлены как в виде минимаксных значений, так и в виде полного листинга значений напряжений и перемещений во всех узлах генерируемой сетки конечных элементов. Полученные расчётные перемещения (деформации), по мнению авторов, могут учитываться, например, при измерении  длины как одна из составляющих частных погрешностей измерения, что может быть учтено на стадии проектирования измерительного оборудования и оценки точности воспроизведения заданных функций. 

В работах [5, 12] представлены результаты выполненных исследований, связанных с компьютерным моделированием НДС волокнистых систем на основе метода конечных элементов (МКЭ) с использованием среды САПР Solid Works и прилагаемом к ней модуле Cosmos Works. Сравнительный анализ результатов компьютерного моделирования НДС легкодеформируемых материалов, выполненного в работе [5], и экспериментальных данных, показал их определённое соответствие. Однако для некоторых видов материалов невысокой плотности наблюдаются значительные расхождения. Реальные значения деформации, получаемые в результате физического эксперимента, могут не соответствовать расчётным значениям, в связи с чем необходимо вносить в результаты моделирования коэффициент коррекции, т.е. необходимо выполнять своего рода тарирование результатов компьютерного моделирования по данным, полученным экспериментальным путём. 

Анализ показал, что проведенные модельные исследования деформационных параметров и полученные расчётные данные в программном пакете Solid Works [5, 12] дают возможность прогнозирования деформационных характеристик и получения достаточно объективной картины напряжённо-деформированного состояния (НДС) волокнистых систем при нагружении и условном коэффициенте Пуассона лишь в ограниченных пределах. Это объясняется тем, что программный пакет Solid Works, как это было установлено при моделировании, эффективно может быть использован при значениях 
[image: image3.wmf]5

.

0

£

=

l

н

e

e

m

 [5], где 
[image: image4.wmf]н

e

 - деформация по ширине, 
[image: image5.wmf]l

e

 - деформация по длине образца. Легкодеформируемые полотна различной структуры и волокнистого состава, особенно с вложением полиуретанового волокна при переработке в готовые изделия могут иметь при реально действующем нагружении значительно большие деформации, а коэффициент 
[image: image6.wmf].

5

.

0

³

=

l

н

e

e

m

 

Таким образом, компьютерное моделирование НДС ЛДМ при действующем диапазоне нагружений в программном пакете Solid Works представляется ограниченным. В этом случае наиболее предпочтительным вариантом компьютерного моделирования деформационных процессов является программный продукт ANSYS. Теоретические предпосылки и результаты использования данного пакета подробно освещены в работах  [1, 3]. 
Примеры результатов компьютерного моделирования деформационных параметров волокнистых систем с использованием пакета прикладных программ ANSYS, выполненного для  образца трикотажного полотна (волокнистый состав: шерсть 100%, поверхностная плотность 190 г/м2) при нагружении Р=0,2Н/см, отображены на рисунках 3 и 4.
Сравнительный анализ результатов физического и модельного эксперимента, приведенных в работе [3] показал, что количественное расхождение характеристик полученных деформаций не превышает 1%. Таким образом, на базе выполненных модельных исследований имеются достаточные основания утверждать, что использование программного пакета ANSYS и метода конечных элементов может в полной мере обеспечить условия компьютерного моделирования деформационных характеристик ЛДМ, в том числе со значением условного коэффициента Пуассона 
[image: image7.wmf]m


[image: image8.wmf]5

.

0

³

.

[image: image9.png]KA YCTPOWACT.
ko VIBMEPEH...

1

ANSYS

aPR 5 2012
16:19:46

NODAL SOLUTION

ME

B General Postproc
5 Data & File Opts

% ]

KA BuaTabnnia

B Plot Results
=]

8
[E]Nodaisol
5 Flement Solu
] Flem Table
5 Line Flem Res

ist Results
Query Results
5 Options for Outp
5] Resuits Viewer Q
] Write PGR File
Nodal Calcs
lement Table
ath Operations
urface Operations

043799 087598 131397 175196
f Nonlinear Diagnostics .021899 065698 109497 .153296 .197095
[ Reset

Manual Rezoning

o

(it MASNONBLE  GE A A obpatorsa,
- e R Skchrepin..
® 3 .

® c e | e Mo, | o [T

pebkklkk:EkEkprbbRaRobE ]





Рисунок 3– Индикаторы продольной деформации

[image: image10.jpg]NODAL SOLUTION

sTER=1
sus =1

TIME=1

ux (ave)
RSYS=0

DMX =.561656

SMN =-.120735
sMX =.120699
120735

-.093909

ANSYS

aPR 5 2012
16:25:15

067083 013431 040221 093873
040257 .013395 067047 .120699





Рисунок 4 – Индикаторы поперечной деформации

Заключение

В работе представлены результаты анализа научных исследований в области компьютерного моделирования НДС легкодеформируемых материалов. Выполнена оценка возможности прогнозирования деформационно-релаксационного поведения материалов при контакте с рабочими органами технологического оборудования на основе компьютерного моделирования в программной среде ALGOR, САПР Solid Works и прилагаемом к ней модуле Cosmos Works, а также с использованием программного пакета ANSYS. При этом показано, что использование среды ANSYS и метода конечных элементов, в отличие от  САПР Solid Works и модуля Cosmos Works, может в полной мере обеспечить условия компьютерного моделирования деформационных характеристик легкодеформируемых волокнистых систем, в том числе и со значением условного коэффициента Пуассона 
[image: image11.wmf]m



 EMBED Equation.3  [image: image12.wmf]5

.

0

³

. 
Список литературы

1. Дремлюга, О. А. Новые методы и технические средства для обеспечения качества швейно-трикотажных изделий: монография [Текст] / О. А. Дремлюга, И. А. Шеромова, А. С. Железняков. - Владивосток: ВГУЭС, 2012. – 154 с.

2. Железняков А.С. Моделирование и автоматизация подготовительных процессов швейного производства [Текст]: монография / А.С. Железняков, И.А. Шеромова, Г.П. Старкова.  - Новосибирск: Сибвузиздат, 2007. - 204с. 
3. Железняков, А.С. Экспериментальные исследования и компьютерное моделирование деформационных параметров волокнистых систем [Текст] / А.С. Железняков, И.А. Шеромова, Г.П. Старкова, О.А. Дремлюга // Швейная промышленность.– 2012. - № 4. – С. 30-31.

4. Жихарев, А. П. Развитие научных основ и разработка методов оценки качества материалов для изделий легкой промышленности при силовых, температурных и влажностных воздействиях [Текст]: дис. … д-ра техн. наук. – М., 2003. – 374 с. 
5. Завзятый В.И. Подготовка материалов к раскрою: актуальные вопросы и пути совершенствования [Текст]: монография / В.И. Завзятый, И.А. Шеромова, Г.П. Старкова, А.С. Железняков. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. – 160 с.  

6. Клименко А. Я., Исследование релаксационных свойств тканей некоторых структур [Текст] / А. Я. Клименко, А. Н. Герасимова, В. И. Павлов // Известия вузов. Технология легкой промышленности. - 1977. - № 6. - С. 34 - 40. 
7. Милашюс В. Исследование текстильных материалов при постоянной деформации [Текст] / В. Милашюс // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 1974. - № 4.- С. 36-39.

8. Петропавловский Д. Г. Релаксация деформации растяжения тканей при изготовлении и эксплуатации швейных изделий [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 1983.–19 с. 
9. Сталевич А. М. Исследование упруго-релаксационных свойств синтетических волокон технического назначения [Текст]: автореф. дис. ... д-ра техн. наук. – Л., 1973. – 61 с.
10. Старкова Г.П. Исследование и учет деформационных свойств высокоэластичных материалов при проектировании одежды [Текст] / Г.П. Старкова, И.А. Шеромова и др. // Известия вузов. Технология текстильной промышленности – 2008, №2С(307). - С. 28-32. 

11. Старкова Г.П. Моделирование напряженного состояния текстильных материалов при фиксированной деформации [Текст] / Г.П.  Старкова, И.А. Шеромова, А.С. Железняков и др. // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2007. - № 5. - С. 86 - 91.
12. Шеромова И.А. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния материалов при выполнении подготовительно-раскройных операций [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 2 (часть 1). - URL:http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20366
13.  Шеромова И.А. Исследование влияния параметров паровоздушной среды на ре-лаксацию напряжения волокнистых материалов/ И.А. Шеромова, А.С. Железняков//Известия вузов. Технология текстильной промышленности - 2007, № 3. - С. 139 – 142. 

14. Шеромова И.А. О методе исследования НДС волокнистых материалов [Текст] / И.А. Шеромова, Г.П. Старкова, А.С. Железняков// Известия вузов. Технология текстильной промышленности – 2008, №3.- С. 21 - 23.
15.  Lomov S.V., Gusakov A.V., Huysmans G., Prodromou A., Verpoest I. Textile geometry preprocessor for meso-mechanical models of woven composites [Текст] // Composites Science and Technology. - Vol. 60. – 2000. - P. 2083 - 2095.

16. Lomov S.V., Truong Chi T., Verpoest I., Peeters T., Roose D., Boisse Ph., Gasser A. Mathematical modelling of internal geometry and deformability of woven performs [Текст] // International Journal of Forming Processes. – Vol. 6. - N3-4. - 2003. - P. 413 - 442.

Рецензенты:

1. Петросова Ирина Александровна, доктор технических наук, профессор кафедры художественного моделирования, конструирования и технологии швейных изделий ФГБОУ ВО «Московский  государственный университет дизайна и технологии», г. Москва
2. Харлова Ольга Николаевна, доктор технических наук, профессор кафедры дизайна, заместитель директора института искусств Новосибирского педагогического университета, г. Новосибирск. 









_1539008489.unknown

_1539010645.unknown

_1539093720.unknown

_1539093715.unknown

_1539010640.unknown

_1539008424.unknown

_1539008435.unknown

_1539008416.unknown

