К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ

АНИЗОТРОПИИ НА ТЕМПЕРАТУРУ КЮРИ

К.ф.-м.н., С.В. Сёмкин, ВГУЭС, г. Владивосток,

Д.ф.-м.н., В.П. Смагин, ВГУЭС, г. Владивосток

Гамильтониан обобщенной модели Изинга имеет вид [1]:

E=-(i,j)Jijσiσj-Hexiσi.                              (1)

Здесь σi - изинговские переменные, принимающие значения +1 и -1, Jij – константы, определяющие величину обменного взаимодействия, Hex пропорциональна внешнему магнитному полю.

В работе [2] получено выражение:

σi=thβHi                                              (2)

где

Hi=jJijσj+Hex,                                         (3)

сумма обменного и внешнего полей, а … - усреднение по ансамблю –

A=Aexp(-βE)exp(-βE)

β=1/kT, k - постоянная Больцмана.

Усреднение в правой части (2) является, в сущности, усреднением по функции распределения полей (3) состоящих из поля обменного взаимодействия Hin=Jijσj и внешнего поля Hex. В работе [3] предложен метод нахождения m, основанный на приближенном вычислении функции распределения полей обменного взаимодействия Hin.

Рассмотрим квадратную решетку (q=4). У такой решетки есть два различных направления «горизонтальное» и «вертикальное». Будем считать, что константа обменного взаимодействия для двух соседних горизонтальных атомов равна J1=(1+ε)J, а для двух соседних вертикальных J2=(1-ε)J и Jij=0 для всех остальных пар атомов. Параметр ε определяет степень анизотропии – при ε=0 анизотропия отсутствует, а при ε=±1 квадратная решетка распадается на не связанные между собой горизонтальные или вертикальные линейные цепочки атомов. Точное значение критической точки как функции ε для этой модели находится из уравнения [1]:

sh(2(1+ε)Kc)sh(2(1-ε)Kc)=1.                               (4)

Среднее значение обменного поля Hi=2(1+ε)Jm+2(1-ε)Jm=4Jm не зависит от параметра анизотропии ε, а значит в приближении среднего поля Kc(ε)=1/4. Если же использовать процедуру усреднения по обменным полям [3], то для Kc(ε) получим следующее уравнение:

th4Kc+th2(1+ε)Kc+th2(1-ε)Kc=2                          (5)

Функция Θc(ε)=1/Kc(ε), определяемая из (5), приведена на рис. 1 (кривая 5). Кривая 1 на этом рисунке соответствует точному решению (4).

Соотношение (2) можно обобщить следующим образом [4]. Рассмотрим кластер, состоящий из n атомов. Гамильтониан системы атомов, входящих в кластер, получается из (1) и выглядит так:

En=-(i,j)Jijσiσj-Hiniσi-Hexσi.                          (6)

Суммирование в первом слагаемом этого выражения производится по парам входящих в кластер атомов, являющихся ближайшими соседями. Второе слагаемое в (6) описывает взаимодействие атомов кластера с их ближайшими соседями, не входящими в кластер, а третье – с внешним полем. Поля обменного взаимодействия Hini вычисляются для каждого атома кластера суммированием изинговских переменных, соответствующих внешним атомам, соседним к данному.

Усредним величину σin по ансамблю с гамильтонианом (6), рассматривая Hini как постоянные:

sn=σinexp(-βEn)exp(-βEn)                                            (7)

Усредняя теперь это выражение по всей решетке и предполагая, что σi=sn=m, получим

m=σinexp(-βEn)exp(-βEn) .                                        (8)

Усреднение в правой части (8) проводится по совместной функции распределения полей обменного взаимодействия Hini; формулу (2) можно рассматривать как частный случай (8) когда кластер состоит из одного атома.

Аналогично формуле (2), соотношение (8) можно использовать для построения приближенных методов вычисления намагниченности m - заменяя поля Hini их средними значениями, как в методе среднего поля или производя усреднение в (8) по приближенной функции распределения полей обменного взаимодействия.

Рассмотрим плоскую квадратную решетку с анизотропным обменным взаимодействием. Возьмем два кластера, состоящих из двух соседних атомов каждый. Атомы первого кластера расположены горизонтально, а второго – вертикально. Предполагая, что кластеры находятся достаточно далеко друг от друга, так что можно считать обменные поля, действующие на атомы одного кластера не зависимыми от полей, действующих на атомы другого и используя метод среднего поля, получим выражение для Kc(ε):

(3-ε)Kc1+exp(-2(1+ε)Kc)+(3+ε)Kc1+exp(-2(1-ε)Kc)=1                            (9)

Вычисление температуры Кюри Θc(ε)=1/Kc(ε) по этой формуле дает кривую 6 на рис. 1. Применение к такому парному кластеру процедуры усреднения по полям обменного взаимодействия дает кривую 4 на рис. 1.

Рис. 1 Температура Кюри как функция параметра анизотропии. 1 – точное решение, 2 – ренормгруппа усреднения по полям взаимодействия, 3 – ренормгруппа среднего поля, 4 – кластер из двух пар атомов (усреднение по полям), 5 – единичный атом, усреднение по полям, 6 – среднее поле, кластер из двух пар атомов, 7 – среднее поле, единичный атом

Рассмотрение кластеров различного размера также может быть использовано для построения ренормгруппового преобразования, аналогично [5]. Средние значения спинов sn (10) (параметры порядка) являются функциями σi=m - средней намагниченности атомов, окружающих кластер. Рассматривая два кластера, содержащих n и n атомов и предполагая скейлинговые свойства параметров sn и m одинаковыми, получим, что в критической точке при отсутствии внешнего поля должно выполняться равенство

∂sn∂mm=0=∂sn∂mm=0 .                                        (10)

Рассматривая квадратную решетку с анизотропным обменным взаимодействием, можно вычислить Θc(ε)=1/Kc(ε) используя (10). Используя в (10) метод среднего поля, получим следующее выражение, неявно определяющее Kc(ε):

(3-ε)1+exp(-2(1+ε)Kc)+(3+ε)1+exp(-2(1-ε)Kc)=4.

График соответствующей этому случаю Θc(ε) приведен на рис. 1 (кривая 3). Если же использовать в (18) метод усреднения по обменным полям, получим функцию Θc(ε), график которой – кривая 2 на рис.1.

Литература

1. Р. Бэкстер, Точно решаемые модели в статистической механике, Мир, Москва (1985), 486 с.

2. H.B. Callen, Phys. Lett., 4, 161 (1963).

3. В.И. Белоконь, С.В. Семкин, ЖЭТФ 102, 1254 (1992).

4. С.В. Сёмкин, В.П. Смагин, ФТТ, 2013, т. 55, вып. 5, с. 892 – 895

5. Л.А. Серков, ТМФ, 92(1), 92 (1992).